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Перспективы применения коллагена и препаратов на его основе в ветеринарной медицине были экспериментально подтверждены еще два десятилетия назад (Месропова Н. В., Сапожникова А. И., 1981; Лукьяновский В. А., Каспарьянц С. А., Филиппов Ю. И., Голубкова Е. Б., Петухова М. Н., Сковпень Т. В., Судиян В. В., 1981 и  др.). Тем не менее этот уникальный биополимер до сих пор так и не нашел широкого применения, хотя использование его в ветеринарии вполне правомочно: он не токсичен,  практически не антигенен, обладает хорошим регенерирующим, гидратантным действием, способностью к комплексообразованию с биологически активными и лекарственными веществами, полностью лизируется организмом. 

Выявленные в ходе многолетних комплексных исследований закономерности строения, химического состава, физико-химиче​ских и биологических свойств коллагена позволили в последние годы разработать и запатентовать способы  целенаправленного получения биологически активного, высокоочищенного молекулярно-диспергирован​ного коллагена с содержанием основного компонента до 98,0-99,0 % от массы сухого остатка. 

Используя коллаген в качестве биологически активной матрицы и совмещая его  с известными лекарственными средствами  направленного действия, удалось создать более эффективные и стабильные формы препаратов и биоматериалов  ветеринарного, косметического, медицинского и иного назначения. Иммобилизация известных лекарственных и биологически активных  средств на коллагене позволила значительно пролонгировать их действие, снизить  токсичность, уменьшить местную раздражающую реакцию,  повысить терапевтический  и диагностический эффекты. При этом было установлено, что коллаген улучшает свойства иммобилизуемых веществ за счет синергизма действия. 

В настоящее время довольно подробно изучены химический состав, строение и свойства, биологическая роль и товарно-технологические возможности коллагена. В организме главные функции коллагенсодержащих тканей - опорные и механические, однако коллаген играет определенную роль и в репаративных или барьерно-защитных процессах, что особенно отчетливо проявляется в заживлении ран, и консолидации костных переломов. Волокнистая ткань соединительной ткани в основном состоит из коллагена, который синтезируется в организме в виде  трехтяжевых  молекул   (длиной  -   280  мм,   диаметром  -   1,5   нм),   называемых   тропоколлагеном.   Продольная   и   латеральная   ассоциации молекул приводят к образованию коллагановых фибрилл, имеющих характерную поперечную периодичность в 64 нм, которые, объединяясь в пучки, дают волокна, видимые в световом микроскопе (Коваль Т. Н., 1970). Коллаген и полученные из него искусственные коллагеновые материалы обладают рядом характеристик, благодаря которым они пригодны для использования в качестве биоматериала в медицинской и ветеринарной практике. К этим характерным свойствам относятся доступность для применения, способность к регулируемой резорбции и утилизации организмом, возможность стерилизации, практически полное отсутствие  токсичности и антигенности, а также возможность приготовления искусственных коллагеновых материалов различных форм.
В России разработаны методики получения коллагена из отходов
кожевенного сырья с целью его использования в качестве основы
лекарственных препаратов (Месропова Н. В., Сапожникова .А. И., 1981). В
настоящий момент усовершенствована методика получения коллагеновой
пасты из гольевой- обрези и грльевого спилка (Молосов А.В., 2003). Низкая
себестоимость коллагеновой основы лекарственных препаратов наружного
применения наряду с хорошим терапевтическим эффектом и отсутствием
негативных побочных эффектов делают их внедрение
очень
перспективным.
Интересной представляется перспектива использования в качестве мазевой основы коллагена, т.к. это усиливает терапевтический эффект от воздействия мази. В лаборатории кафедры терапии и акушерства Курской государственной сельскохозяйственной академии была проведена опробация методики получения коллагеновой пасты из отходов кожевенного производства и изготовления на её основе лекарственных препаратов. Исходным сырьём являлась обезволошенная гольевая обрезь и гольевой спилок. Данный технологический процесс состоит из семи основных этапов:
· промывка исходного сырья в проточной воде
· обессоливание
· гидротермообработка при 98-99°С
золение  в  растворе  едкого  натра  2,0-2,5%-ной  концентрации  для получения коллагена в виде пастообразной массы
· промывка в проточной воде
· нейтрализация остатков едкого натра ледяной уксусной кислотой
· измельчение и    гомогенизация сырья до пастообразного состояния.
Выход конечного продукта составляет 90%.
Полученную  коллагеновую  пасту  использовали  в  качестве  основы лекарственных препаратов. Так была приготовлена 20% -я водная суспензия
с содержанием 0,01% фурацилина. Препарат представляет собой массу жёлтого цвета умеренной густоты. Он используется для лечения эндометритов у свиноматок. Вводится препарат внутриматочно устройством ПОС-5 в дозе 100 мл/гол, один раз в день. При опробации препарата на свиноматках выздоровление наступало у всех подопытных животных на 4-5 день (Молосов А.В., 2003).
Нами на кафедре товароведения и экспертизы сырья животного происхождения Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина и в научно-исследовательской лаборатории Военно-ветеринарного института отработана технология использования коллагеновой пасты в качестве основы кожной мази Диметол. Диметол - это политропная мазь, применяемая в ветеринарии для лечения инфицированных ран, гнойно-некротических повреждений кожи и глубьлежащих тканей, при ожогах, экземах и дерматитах разной этиологии. Рецептура диметола состоит из диоксидина, метилурацила, димедрола и песцового жира в качестве мазевой основы. При изготовлении мази мы заменили песцовый жир на коллагеновую пасту.
Нами проведён целый ряд исследований в 470-м методико-кинологическом центре Министерства Обороны Российской Федерации и на кафедре ветеринарной хирургии Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина по лечению дерматитов у собак Диметолом с применением коллагенового материала в качестве мазевой основы. Обработка поражённых поверхностей кожи проводилась ежедневно, до момента клинического выздоровления. На протяжении всего опыта проводились клинические, биохимические, гематологические и гистологические исследования у больных животных В результате был отмечен более высокий терапевтический эффект от применения коллагеновой пасты по сравнению с использованием Диметола на песцовом жире. Эффективность лечебных мероприятий в данном случае оценивалась нами по следующим параметрам:
· продолжительность лечения (число дней, в течение которых требовалось проведение активных лечебных манипуляций); 
· сроки клинического выздоровления (число дней от начала лечения до момента прекращения воспалительных проявлений в очаге дерматита и начала регенерации повреждённых участков кожи);
· сроки   нормализации   гематологических   и   биохимических показателей;
· сравнение себестоимости.
По результатам проведённых исследований лечение дерматитов у собак диметолом позволяет за 9 - 10 дней достичь клинического выздоровления. Замена мазевой основы диметола на коллаген сокращает сроки выздоровления до 5 - 6 дней. При этом себестоимость мази не увеличивается. Уже с первых дней с момента лечения диметолом на коллагеновой основе у животных наблюдалось улучшение в клиническом состоянии. Использование коллагена в качестве мазевой основы позволило добиться улучшения клинического состояния в среднем на 4 дня раньше по сравнению с животными, при лечении которых коллагеновая паста не использовалась. Нормализация гематологических и биохимических показателей при этом наступала раньше на 4 - 5 дней.
Таким образом, свойства коллагена открывают возможность его использования в виде раствора, геля или пасты для иммобилизации различных биологически активных и лекарственных препаратов, что свидетельствует о возможности более широкого применения коллагенового материала в качестве основы лекарственных средств. Дальнейшее изучение возможностей коллагена и применение результатов исследований на практике является весьма перспективным направлением как в ветеринарии, так и в медицине.
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